- ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения

ГОСТ 23829-85

Группа Т00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ

Термины и определения

Acoustic nondestructive testing

ОКСТУ 0090

Срок действия с 01.01.87
до 01.01.90*
______________________________
* Ограничение срока действия снято
Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.89 N 4042.
(ИУС  N 4, 1990 год). - Примечание "КОДЕКС"

РАЗРАБОТАН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления
     
     ИСПОЛНИТЕЛИ: В.Т.Бобров, канд. техн. наук; В.Г.Перлатов, канд. техн. наук; Л.Л.Стукельман; И.Н.Ермолов, д-р техн. наук; Ю.В.Ланге, д-р техн. наук; А.К.Гурвич, д-р техн. наук; Л.И.Кузьмина, канд. техн. наук; Е.И.Серегин, канд. техн. наук
     
     ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления
     
     Член Коллегии Н.И.Гореликов
     
     УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. N 4522
     
     ВЗАМЕН ГОСТ 23829-79
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий, применяемых в области акустического неразрушающего контроля качества материалов и изделий.
     
     Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.
     
     Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 16504-81, ГОСТ 15467-79, ГОСТ 25.002-80.
     
     Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
     
     Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.
     
     Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
     
     Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
     
     В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (Е) языке.
     
     В стандарте имеется справочное приложение терминов общетехнических понятий, применяемых в области акустического неразрушающего контроля.
     
     В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их эквивалентов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1. Акустический неразрушающий контроль Акустический контроль Acoustic nondestructive testing | Неразрушающий контроль, основанный на применении упругих колебаний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля. Примечание. Методы, приборы и устройства акустического неразрушающего контроля, использующие ультразвуковой диапазон частот, допускается называть ультразвуковыми, например, "ультразвуковая дефектоскопия", "ультразвуковой дефектоскоп" |
| 2. Акустическая дефектоскопия | Акустический неразрушающий контроль на наличие дефекта типа нарушения сплошности и однородности |
| 3. Акустическая дефектометрия | Измерение параметров дефектов, оценка их вида и ориентации в объекте контроля методами акустического неразрушающего контроля |
| 4. Акустическая толщинометрия | Измерение толщины объекта контроля методами акустического неразрушающего контроля |
| 5. Акустическая структуроскопия | Определение структуры материала объекта контроля методами акустического неразрушающего контроля |
| 6. Акустический прибор неразрушающего контроля Акустический прибор | Акустическое средство неразрушающего контроля, состоящее из электронного блока и акустического блока или преобразователей, вспомогательных и регистрирующих устройств, использующее методы акустического неразрушающего контроля |
| 7. Сигнал акустического прибора неразрушающего контроля Сигнал акустического прибора | Электрический или акустический сигнал, функционально связанный с контролируемыми параметрами объекта контроля |
| 8. Преобразователь акустического прибора неразрушающего контроля Преобразователь акустического прибора | Часть акустического прибора неразрушающего контроля, состоящая из излучающего и (или) приемного устройства, предназначенная для выработки электрических сигналов измерительной информации |
| - ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ |  |
| 9. Поверхность ввода | Поверхность объекта контроля, через которую вводятся упругие колебания |
| 10. Точка ввода Beam index | Точка пересечения акустической оси электроакустического преобразователя с поверхностью объекта контроля |
| 11. Донная поверхность объекта контроля Донная поверхность Back surface | Поверхность объекта контроля, противоположная поверхности ввода |
| - MEТОДЫ КОНТРОЛЯ |  |
| 12. Акустический метод прохождения Метод прохождения Through transmission technique | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на излучении и приеме волн, однократно прошедших через объект контроля в любом направлении, и анализе их параметров |
| 13. Теневой акустический метод Теневой метод | Акустический метод прохождения, основанный на анализе уменьшения амплитуды прошедшей волны, обусловленного наличием дефекта |
| 14. Временной теневой акустический метод Временной теневой метод | Акустический метод прохождения, основанный на анализе увеличения времени прохождения упругих колебаний, обусловленного наличием дефекта в объекте контроля |
| 15. Велосимметрический акустический метод Велосимметрический метод | Акустический метод прохождения, основанный на анализе изменения скорости упругих волн, обусловленного наличием дефекта в объекте контроля |
| 16. Акустический метод отражения Метод отражения Reflection technique | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на излучении акустических колебаний, отражении их от поверхности раздела двух сред и анализе параметров отраженных импульсов |
| 17. Эхоимпульсный акустический метод Эхометод Echo technique | Акустический метод отражения, основанный на анализе параметров акустических импульсов, отраженных от дефектов и поверхностей объекта контроля |
| 18. Реверберационный акустический метод Реверберационный метод Reverberation technique | Акустический метод отражения, основанный на анализе времени объемной реверберации в объекте контроля |
| 19. Эхозеркальный акустический метод Эхозеркальный метод | Акустический метод отражения, основанный на анализе параметров акустических импульсов, отраженных от дефекта и донной поверхности объекта контроля |
| 20. Зеркально-теневой акустический метод Зеркально-теневой метод | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на анализе акустических импульсов после двукратного или многократного их прохождения через объект контроля и регистрации дефектов по обусловленному ими изменению амплитуды сигнала, отраженного от донной поверхности |
| 21. Резонансный акустический метод Резонансный метод Resonance technique | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на возбуждении вынужденных упругих колебаний в объекте контроля или его части и анализе параметров колебаний системы "объект контроля - преобразователь" при резонансах или вблизи них |
| 22. Акустический метод свободных колебаний Метод свободных колебаний | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на возбуждении свободно затухающих упругих колебаний в объекте контроля или его части и анализе параметров этих колебаний |
| 23. Вибрационно-диагностический акустический метод Вибрационно-диагностический метод | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров вибрации, возникающей при работе объекта контроля |
| 24. Шумодиагностический акустический метод Шумодиагностический метод | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на анализе акустических шумов, возникающих при работе объекта контроля |
| 25. Импедансный акустический метод Импедансный метод | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на возбуждении в объекте контроля упругих колебаний и анализе изменения механического импеданса участка поверхности этого объекта |
| 26. Акустико-эмиссионный метод Acoustic emission technique | По ГОСТ 25.002-80 |
| 27. Метод акустоупругости | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на измерении скорости распространения упругих колебаний, зависящей от физико-механических свойств или напряженно-деформированного состояния |
| 28. Акустико-топографический метод | Метод акустического неразрушающего контроля, основанный на возбуждении в объекте контроля упругих колебаний и регистрации распределения их амплитуд на поверхности объекта |
| - АКУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, ИХ ЭЛЕМЕНТЫ, СИГНАЛЫ И ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, ИХ ЭЛЕМЕНТЫ, СИГНАЛЫ И ПАРАМЕТРЫ |  |
| 29. Акустический дефектоскоп | Прибор акустического неразрушающего контроля, предназначенный для неразрушающего контроля на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности |
| 30. Акустический толщиномер | Прибор акустического неразрушающего контроля, предназначенный для измерения толщины и (или) контроля ее отклонения от установленного значения |
| 31. Акустический структуроскоп | Прибор акустического неразрушающего контроля, предназначенный для определения структуры материалов |
| 32. Акустический глубиномер Глубиномер | Устройство, предназначенное для измерения координат, расстояния до отражателя и глубины его залегания |
| 33. Акустическая установка неразрушающего контроля Акустическая установка | Совокупность функционально объединенных акустических приборов неразрушающего контроля со средствами механизации, автоматизации, обработки, регистрации и хранения информации в зависимости от назначения |
| 34. Акустическая аппаратура неразрушающего контроля Акустическая аппаратура | Составная часть акустической установки, объединяющая функционально связанные акустические приборы неразрушающего контроля и (или) электронные блоки и преобразователи |
| 35. Пороговая чувствительность акустического дефектоскопа | Наименьшее или наибольшее значение параметра объекта контроля или стандартного образца, которое может быть зарегистрировано акустическим дефектоскопом при установленных условиях |
| 36. Максимальная пороговая чувствительность акустического дефектоскопа | Пороговая чувствительность акустического дефектоскопа при максимальной чувствительности приемника и мощности генератора и заданном отношении сигнал-помеха |
| 37. Чувствительность приемника акустического прибора неразрушающего контроля Чувствительность приемника | Наименьшее значение амплитуды электрического сигнала на входе приемника акустического прибора неразрушающего контроля, обеспечивающее при установленных условиях заданный уровень амплитуды входного сигнала на индикаторе |
| 38. Лучевая разрешающая способность акустического дефектоскопа Лучевая разрешающая способность | Способность акустического дефектоскопа разделять два дефекта, расположенных по акустической оси электроакустического преобразователя или вблизи нее на близких глубинах залегания искусственного отражателя Н |
| 39. Фронтальная разрешающая способность акустического дефектоскопа Фронтальная разрешающая способность | Способность акустического дефектоскопа разделять два дефекта, расположенных близко друг к другу на одной глубине залегания искусственного отражателя Y |
| 40. Условная лучевая разрешающая способность акустического дефектоскопа Условная лучевая разрешающая способность | Лучевая разрешающая способность, определяемая длительностью эхосигнала на уровне 0,5 его максимального значения, полученного от искусственного отражателя с номинальным эффективным параметром |
| 41. Диаграмма обнаружения по фронту | Диаграмма, отражающая зависимость амплитуды эхосигнала от координаты линейного перемещения преобразователя в заданном направлении относительно искусственного отражателя с номинальным эффективным параметром и глубиной залегания Y |
| 42. Условная фронтальная разрешающая способность акустического дефектоскопа Условная фронтальная разрешающая способность | Фронтальная разрешающая способность, определяемая шириной диаграммы обнаружения по фронту на уровне 0,5 от ее максимального значения |
| 43. Частота акустического прибора | Частота заполнения сигнала прибора акустического неразрушающего контроля, если его форма имеет вид радиоимпульса |
| 44. Зондирующий импульс | Акустический импульс, излучаемый электроакустическим преобразователем в направлении объекта контроля |
| - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ, ИХ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ, ИХ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ |  |
| 45. Электроакустический преобразователь Преобразователь | Часть преобразователя акустического прибора неразрушающего контроля, принцип работы которого основан на преобразовании электрической энергии в акустическую и обратно в процессе излучения и (или) приема упругих колебаний |
| 46. Рабочая поверхность электроакустического преобразователя Рабочая поверхность | Поверхность электроакустического преобразователя, через которую излучаются и (или) принимаются упругие колебания |
| 47. Акустический пьезоэлектрический преобразователь Пьезоэлектрический преобразователь | Электроакустический преобразователь, принцип работы которого основан на пьезоэлектрическом эффекте |
| 48. Электромагнитно-акустический преобразователь ЭМА-преобразователь | Электроакустический преобразователь, принцип работы которого основан на взаимодействии возбуждаемого им электромагнитного поля с полем, наводимым в материале объекта контроля |
| 49. Прямой электроакустический преобразователь Прямой преобразователь Normal transducer | Электроакустический преобразователь, излучающий и (или) принимающий упругие волны в направлении нормали к его рабочей поверхности |
| 50. Наклонный электроакустический преобразователь Наклонный преобразователь Angle transducer | Электроакустический преобразователь, излучающий и (или) принимающий упругие волны в направлениях, отличных от нормали к поверхности объекта контроля |
| 51. Контактный электроакустический преобразователь Контактный преобразователь Contact transducer | Электроакустический преобразователь, предназначенный для работы контактным способом акустического контакта |
| 52. Иммерсионный электроакустический преобразователь Иммерсионный преобразователь Immersion transducer | Электроакустический преобразователь, предназначенный для работы иммерсионным способом акустического контакта |
| 53. Контактно-иммерсионный электроакустический преобразователь Контактно-иммерсионный преобразователь | Иммерсионный электроакустический преобразователь, погруженный в локальную ванну и предназначенный для работы контактным способом |
| 54. Фокусирующий электроакустический преобразователь Фокусирующий преобразователь Focused transducer | Электроакустический преобразователь, обеспечивающий фокусировку акустической энергии в определенной области пространства |
| 55. Совмещенный электроакустический преобразователь Совмещенный преобразователь | Электроакустический преобразователь, чувствительный элемент которого поочередно используется в режиме излучения и приема |
| 56. Раздельно-совмещенный электроакустический преобразователь Раздельно-совмещенный преобразователь | Электроакустический преобразователь, содержащий два или более чувствительных элемента, размещенных в одном корпусе, один из которых излучают, а другие принимают упругие колебания |
| 57. Акустическая ось преобразователя | Линия, соединяющая точки максимальной интенсивности акустического поля в дальней зоне преобразователя и ее продолжения в ближней зоне |
| 58. Точка выхода преобразователя | Точка пересечения акустической оси преобразователя с его рабочей поверхностью |
| 59. Стрела преобразователя | Расстояние от точки выхода наклонного преобразователя до его передней грани |
| 60. Угол ввода преобразователя Угол ввода Angle of incident | Угол между нормалью к поверхности ввода и акустической осью преобразователя, измеренный в плоскости, перпендикулярной к рабочей поверхности преобразователя и проходящей через его акустическую ось |
| 61. Ближняя зона преобразователя | Область акустического поля электроакустического преобразователя, в которой происходит немонотонное изменение интенсивности поля с расстоянием |
| 62. Дальняя зона преобразователя | Область акустического поля электроакустического преобразователя, в которой происходит монотонное изменение интенсивности поля с расстоянием |
| 63. Диаграмма направленности электроакустического преобразователя Диаграмма направленности преобразователя | Диаграмма, отображающая свойство электроакустического преобразователя излучать или принимать упругие волны в одних направлениях в большей степени, чем в других |
| 64. Ширина диаграммы направленности преобразователя Ширина диаграммы направленности | Область диаграммы направленности электроакустического преобразователя в режиме излучения и (или) приема на уровне минус 3 дБ, в режиме двойного преобразования - минус 6 дБ |
| 65. Передаточная функция электроакустического преобразователя Передаточная функция преобразователя | Отношение сигнала на выходе электроакустического преобразователя, нагруженного на определенную нагрузку, к сигналу на его входе. Примечание. Сигналы взяты в форме преобразований Лапласа и Фурье |
| 66. Частота максимума преобразования преобразователя Частота максимума преобразования | Частота, соответствующая максимальному значению амплитудно-частотной характеристики электроакустического преобразователя в рабочей области частот |
| 67. Коэффициент преобразования преобразователя Коэффициент преобразования | Величина, равная модулю передаточной функции электроакустического преобразователя на частоте максимума преобразования |
| 68. Полоса пропускания электроакустического преобразователя Полоса пропускания преобразователя | Интервал частот, включающий в себя частоту максимума преобразования преобразователя, в котором амплитудно-частотная характеристика электроакустического преобразователя принимает значения в режиме приема и излучения на уровне минус 3 дБ, в режиме двойного преобразования - минус 6 дБ |
| 69. АРД-диаграмма | Графическое изображение зависимости амплитуды отраженного или прошедшего сигнала от глубины залегания модели дефекта с учетом его размера и типа преобразователя |
| - ВИДЫ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТАКТА |  |
| 70. Акустический контакт | Соединение рабочей поверхности электроакустического преобразователя с объектом контроля, обеспечивающее передачу акустической энергии между ними |
| 71. Сухой акустический контакт Сухой контакт | Акустический контакт без дополнительных смачивающих материалов |
| 72. Точечный сухой акустический контакт Точечный сухой контакт | Сухой акустический контакт, осуществляемый через выпуклую поверхность преобразователя, имеющую двойную кривизну |
| 73. Контактный способ акустического контакта Контактный способ | Акустический контакт через слой вещества толщиной менее половины длины волны |
| 74. Щелевой способ акустического контакта Щелевой способ | Акустический контакт через слой жидкости толщиной порядка длины волны |
| 75. Иммерсионный способ акустического контакта Иммерсионный способ | Акустический контакт через слой жидкости, толщиной больше пространственной длительности акустического импульса для импульсного излучения или нескольких длин волн для непрерывного излучения |
| 76. Струйный способ акустического контакта Струйный способ | Акустический контакт через струю жидкости, создаваемую между преобразователем и объектом контроля |
| 77. Бесконтактный способ возбуждения и приема | Способ возбуждения и приема упругих колебаний, не требующий непосредственного соприкосновения преобразователя с объектом контроля и применения специальных сред для создания акустического контакта |
| 78. Акустическая контактная среда Контактная среда Coupling medium | Вещество, через которое осуществляется акустический контакт |
| 79. Контактная гибкость | Гибкость зоны соприкосновения преобразователя с объектом контроля при сухом точечном акустическом контакте |
| - ИСКУССТВЕННЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| 80. Искусственный отражатель Отражатель | Модель дефекта или поверхность стандартного образца, предназначенные для получения эхосигнала |
| 81. Плоскодонный искусственный отражатель Плоскодонный отражатель | Искусственный отражатель в виде плоского дна цилиндрического отверстия, ориентированного перпендикулярно оси цилиндра |
| 82. Плоский угловой искусственный отражатель Плоский угловой отражатель | Искусственный отражатель в виде участка плоскости, перпендикулярной плоскости стандартного образца, расположенный так, что лучи двукратно отражаются от отражателя и поверхности образца |
| 83. Сферический искусственный отражатель Сферический отражатель | Искусственный отражатель в виде сферической поверхности или ее части |
| 84. Цилиндрический угловой искусственный отражатель Цилиндрический угловой отражатель | Искусственный отражатель в виде цилиндрической поверхности, ось которой перпендикулярна поверхности стандартного образца, расположенный так, что лучи отражаются от боковой поверхности цилиндра и поверхности образца |
| 85. Цилиндрический боковой искусственный отражатель Цилиндрический боковой отражатель | Искусственный отражатель в виде боковой поверхности цилиндрического отверстия, ось которого перпендикулярна направлению падающего акустического пучка |
| 86. Сегментный искусственный отражатель Сегментный отражатель | Искусственный отражатель в виде плоского сегмента, плоскость которого ориентирована перпендикулярно направлению падающего акустического пучка |
| 87. Эффективный параметр искусственного отражателя Эффективный параметр отражателя | Геометрический параметр искусственного отражателя, характеризующий его отражающую способность и принятый за основной для конкретного типа прибора |
| 88. Глубина залегания искусственного отражателя Н Глубина залегания Н | Расстояние от точки ввода ультразвука в стандартный образец до отражателя вдоль акустической оси преобразователя |
| 89. Глубина залегания искусственного отражателя Y Глубина залегания Y | Расстояние от поверхности ввода ультразвука в стандартный образец до отражателя |
| 90. Эквивалентная площадь отражателя | Площадь плоскодонного искусственного отражателя, расположенного на том же расстоянии от поверхности ввода, что и дефект, при которой значения сигнала акустического прибора от дефекта и отражателя равны |
| 91. Коэффициент выявляемости дефекта | Отношение эквивалентной площади отражателя к площади проекции дефекта на плоскость, нормальную акустической оси преобразователя |
| - МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |  |
| 92. Стандартный образец для средств акустического неразрушающего контроля Стандартный образец | Средство измерения в виде твердого тела, предназначенное для хранения и воспроизведения значений физических величин, принятых в качестве единиц для измерения метрологических характеристик, отражающих показатели качества продукции в соответствии с назначением средств акустического неразрушающего контроля и физическими особенностями реализуемых ими методов |
| 93. Стандартная акустическая нагрузка Акустическая нагрузка | Стандартный образец в виде твердой, жидкой или газообразной среды или специальное устройство, с которым находится в контакте рабочая поверхность преобразователя при измерении его характеристик, обладающий определенными акустическими и геометрическими параметрами |

- АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Аппаратура акустическая | 34 |
| --- | --- |
| Аппаратура неразрушающего контроля акустическая | 34 |
| АРД-диаграмма | 69 |
| Гибкость контактная | 79 |
| Глубина залегания искусственного отражателя Н | 88 |
| Глубина залегания Н | 88 |
| Глубина залегания искусственного отражателя Y | 89 |
| Глубина залегания Y | 89 |
| Глубиномер | 32 |
| Глубиномер акустический | 32 |
| Дефектометрия акустическая | 3 |
| Дефектоскоп акустический | 29 |
| Дефектоскопия акустическая | 2 |
| Диаграмма направленности преобразователя | 63 |
| Диаграмма направленности электроакустического преобразователя | 63 |
| Диаграмма обнаружения по фронту | 41 |
| Зона преобразователя ближняя | 61 |
| Зона преобразователя дальняя | 62 |
| Импульс зондирующий | 44 |
| Контакт акустический | 70 |
| Контакт акустический сухой | 71 |
| Контакт акустический сухой точечный | 72 |
| Контакт сухой | 71 |
| Контакт сухой точечный | 72 |
| Контроль акустический | 1 |
| Контроль неразрушающий акустический | 1 |
| Коэффициент выявляемости дефекта | 91 |
| Коэффициент преобразования | 67 |
| Коэффициент преобразования преобразователя | 67 |
| Метод акустико-топографический | 28 |
| Метод акустико-эмиссионный | 26 |
| Метод акустический велосимметрический | 15 |
| Метод акустический вибрационно-диагностический | 23 |
| Метод акустический зеркально-теневой | 20 |
| Метод акустический импедансный | 25 |
| Метод акустический реверберационный | 18 |
| Метод акустический резонансный | 21 |
| Метод акустический теневой | 13 |
| Метод акустический теневой временной | 14 |
| Метод акустический шумодиагностический | 24 |
| Метод акустический эхозеркальный | 19 |
| Метод акустический эхоимпульсный | 17 |
| Метод акустоупругости | 27 |
| Метод велосимметрический | 15 |
| Метод вибрационно-диагностический | 23 |
| Метод зеркально-теневой | 20 |
| Метод импедансный | 25 |
| Метод отражения | 16 |
| Метод отражения акустический | 16 |
| Метод прохождения | 12 |
| Метод прохождения акустический | 12 |
| Метод реверберационный | 18 |
| Метод резонансный | 21 |
| Метод свободных колебаний | 22 |
| Метод свободных колебаний акустический | 22 |
| Метод теневой | 13 |
| Метод теневой временной | 14 |
| Метод шумодиагностический | 24 |
| Метод эхозеркальный | 19 |
| Нагрузка акустическая | 93 |
| Нагрузка акустическая стандартная | 93 |
| Образец для средств акустического неразрушающего контроля стандартный | 92 |
| Образец стандартный | 92 |
| Ось преобразователя акустическая | 57 |
| Отражатель | 80 |
| Отражатель искусственный | 80 |
| Отражатель искусственный плоскодонный | 81 |
| Отражатель искусственный сегментный | 86 |
| Отражатель искусственный сферический | 83 |
| Отражатель искусственный угловой плоский | 82 |
| Отражатель искусственный цилиндрический боковой | 85 |
| Отражатель искусственный цилиндрический угловой | 84 |
| Отражатель плоскодонный | 81 |
| Отражатель сегментный | 86 |
| Отражатель сферический | 83 |
| Отражатель угловой плоский | 82 |
| Отражатель цилиндрический боковой | 85 |
| Отражатель цилиндрический угловой | 84 |
| Параметр искусственного отражателя эффективный | 87 |
| Параметр отражателя эффективный | 87 |
| Площадь отражателя эквивалентная | 90 |
| Поверхность ввода | 9 |
| Поверхность донная | 11 |
| Поверхность объекта контроля донная | 11 |
| Поверхность рабочая | 46 |
| Поверхность электроакустического преобразователя рабочая | 46 |
| Полоса пропускания преобразователя | 68 |
| Полоса пропускания электроакустического преобразователя | 68 |
| Преобразователь | 45 |
| Преобразователь акустического прибора | 8 |
| Преобразователь акустического прибора неразрушающего контроля | 8 |
| Преобразователь иммерсионный | 52 |
| Преобразователь контактно-иммерсионный | 53 |
| Преобразователь контактный | 51 |
| Преобразователь наклонный | 50 |
| Преобразователь прямой | 49 |
| Преобразователь пьезоэлектрический | 47 |
| Преобразователь пьезоэлектрический акустический | 47 |
| Преобразователь раздельно-совмещенный | 56 |
| Преобразователь совмещенный | 55 |
| Преобразователь фокусирующий | 54 |
| Преобразователь электроакустический | 45 |
| Преобразователь электроакустический иммерсионный | 52 |
| Преобразователь электроакустический контактно-иммерсионный | 53 |
| Преобразователь электроакустический контактный | 51 |
| Преобразователь электроакустический наклонный | 50 |
| Преобразователь электроакустический прямой | 49 |
| Преобразователь электроакустический раздельно-совмещенный | 56 |
| Преобразователь электроакустический совмещенный | 55 |
| Преобразователь электроакустический фокусирующий | 54 |
| Преобразователь электромагнитно-акустический | 48 |
| Прибор акустический | 6 |
| Прибор неразрушающего контроля акустический | 6 |
| Сигнал акустического прибора | 7 |
| Сигнал акустического прибора неразрушающего контроля | 7 |
| Способ акустического контакта иммерсионный | 75 |
| Способ акустического контакта контактный | 73 |
| Способ акустического контакта струйный | 76 |
| Способ акустического контакта щелевой | 74 |
| Способ возбуждения и приема бесконтактный | 77 |
| Способ иммерсионный | 75 |
| Способ контактный | 73 |
| Способность акустического дефектоскопа разрешающая лучевая | 38 |
| Способность акустического дефектоскопа разрешающая лучевая условная | 40 |
| Способность акустического дефектоскопа разрешающая фронтальная | 39 |
| Способность акустического дефектоскопа разрешающая фронтальная условная | 42 |
| Способность разрешающая лучевая | 38 |
| Способность разрешающая лучевая условная | 40 |
| Способность разрешающая фронтальная | 39 |
| Способность разрешающая фронтальная условная | 42 |
| Способ струйный | 76 |
| Способ щелевой | 74 |
| Среда контактная | 78 |
| Среда контактная акустическая | 78 |
| Стрела преобразователя | 59 |
| Структуроскоп акустический | 31 |
| Структуроскопия акустическая | 5 |
| Толщиномер акустический | 30 |
| Толщинометрия акустическая | 4 |
| Точка ввода | 10 |
| Точка выхода преобразователя | 58 |
| Угол ввода | 60 |
| Угол ввода преобразователя | 60 |
| Установка акустическая | 33 |
| Установка неразрушающего контроля акустическая | 33 |
| Функция преобразователя передаточная | 65 |
| Функция электроакустического преобразователя передаточная | 65 |
| Частота акустического прибора | 43 |
| Частота максимума преобразования | 66 |
| Частота максимума преобразования преобразователя | 66 |
| Чувствительность акустического дефектоскопа пороговая | 35 |
| Чувствительность акустического дефектоскопа пороговая максимальная | 36 |
| Чувствительность приемника | 37 |
| Чувствительность приемника акустического прибора неразрушающего контроля | 37 |
| Ширина диаграммы направленности | 64 |
| Ширина диаграммы направленности преобразователя | 64 |
| ЭМА-преобразователь | 48 |
| Эхометод | 17 |

- АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Acoustic emission technique | 26 |
| --- | --- |
| Acoustic nondestructive testing | 1 |
| Angle of incident | 60 |
| Angle transducer | 50 |
| Back surface | 11 |
| Beam index | 10 |
| Contact transducer | 51 |
| Coupling medium | 78 |
| Echo technique | 17 |
| Focused transducer | 54 |
| Immersion transducer | 52 |
| Normal transducer | 49 |
| Reflection technique | 16 |
| Resonance technique | 21 |
| Reverberation technique | 18 |
| Through transmission technique | 12 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБЛАСТИ АКУСТИЧЕСКОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ |  |
| 1. Зона контроля | Часть объекта контроля или стандартного образца, в пределах которой контролируемый параметр может быть определен с заданной степенью достоверности |
| 2. Неконтролируемая зона | Часть объекта контроля или стандартного образца, в пределах которой контролируемый параметр не может быть определен с заданной степенью достоверности |
| 3. Мертвая зона | Неконтролируемая зона, прилегающая к поверхности ввода и (или) донной поверхности |
| 4. Эхосигнал | Сигнал, обусловленный отражением упругих волн от неоднородностей и (или) от границы раздела двух сред |
| 5. Донный сигнал | Эхосигнал от донной поверхности объекта контроля |
| 6. Начальный сигнал | Эхосигнал от поверхности ввода |
| - ДЕФЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| 7. Модель дефекта | Несплошность материала или соединения, отражающая свойства реальных дефектов, имеющая заданную геометрическую форму и заменяющая дефект при теоретическом анализе, настройке или поверке приборов неразрушающего контроля |
| 8. Зона индикации дефекта | Зона на поверхности ввода или по глубине залегания дефекта, в которой значение величины информативного параметра сигнала акустического прибора выходит за пределы, установленные для бездефектных участков объекта контроля |
| 9. Условный размер дефекта | Максимальный размер зоны индикации дефекта |
| 10. Условная протяженность дефекта | Максимальный размер зоны индикации дефекта в определенном направлении, например, вдоль сварного шва |
| 11. Условная ширина дефекта | Максимальный размер зоны индикации дефекта в направлении, перпендикулярном условной протяженности дефекта |
| 12. Условная высота дефекта | Расстояние между максимальными и минимальными значениями глубины расположения дефекта в направлении, перпендикулярном поверхности ввода при контроле эхометодом |
| - СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ |  |
| 13. Развертка типа А | Форма индикации на экране электронно-лучевой трубки в прямоугольных координатах, при которой амплитуда исследуемого сигнала представляется отклонением электронного луча по оси ординат, а время от начала цикла - отклонением по оси абсцисс |
| 14. Развертка типа В | Форма индикации на экране электронно-лучевой трубки в прямоугольных координатах, при которой смещение преобразователя относительно объекта контроля представляется отклонением электронного луча по оси абсцисс, а время начала цикла - отклонением по оси ординат, причем отраженные импульсы изображаются в виде ярких меток на темном фоне или наоборот |
| 15. Развертка типа С | Двумерное представление результатов контроля на экране электронно-лучевой трубки, бумаге или пленке, полученное в результате последовательного сканирования поверхности контролируемого объекта так, что расположение дефектов на диаграмме находится в соответствии с положением преобразователя в момент их обнаружения |
| 16. Дефектограмма | Условное изображение контролируемой зоны и дефектов объекта контроля на носителе информации |
| 17. Дефектоотметчик | Устройство, предназначенное для фиксирования наличия дефекта в объекте контроля |

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1986