# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 24450-80
"Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения"
(введен постановлением Госкомстата СССР от 28 ноября 1980 г. N 5672)

# Magnetic non-destructive inspection. Terms and difinition

Срок введения с 1 января 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области магнитного неразрушающего контроля качества материалов, полуфабрикатов и изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина определение не приводится и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 19880-74, ГОСТ 19693-74, ГОСТ 20906-75, ГОСТ 16504-74 и ГОСТ 16263-70.

Взамен ГОСТ 16504-74 постановлением Госстандарта СССР от 8 декабря 1981 г. N 5297 с 1 января 1982 г. введен в действие ГОСТ 16504-81

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

В стандарте имеется рекомендуемое приложение, в котором приведены термины способов намагничивания объекта контроля.

Основные понятия

Режим регистрации   параметров    магнитного    поля    при   магнитном

неразрушающем контроле

Средства регистрации и индикации параметров магнитного поля

Методы магнитного неразрушающего контроля

Средства магнитного неразрушающего контроля

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│            Термин             │              Определение              │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│                           Основные понятия                            │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│1.   Магнитный    неразрушающий│Неразрушающий контроль,  основанный  на│

│контроль                       │регистрации магнитных полей  рассеяния,│

│                               │возникающих  над  дефектами,     или на│

│                               │определении магнитных  свойств  объекта│

│                               │контроля.                              │

│                               │Примечание. Дефект по ГОСТ 15467-80    │

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер вышеназванного стандарта следует читать как "15467-79"

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│2. Магнитная дефектоскопия     │Выявление   дефектов   типа   нарушения│

│                               │сплошности материала  объекта  контроля│

│                               │методами   магнитного    неразрушающего│

│                               │контроля                               │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│3. Магнитная дефектометрия     │Измерение    геометрических    размеров│

│                               │дефектов     и           определение их│

│                               │местоположения   в   объекте   контроля│

│                               │методами   магнитного    неразрушающего│

│                               │контроля                               │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│4. Магнитная толщинометрия     │                   -                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│5. Магнитная структуроскопия   │                   -                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│6. Приложенное магнитное поле  │Внешнее  магнитное  поле,   в   котором│

│                               │находится       объект       магнитного│

│                               │неразрушающего контроля или его часть  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│7.  Магнитное  поле   рассеяния│Локальное магнитное поле, возникающее в│

│дефекта                        │зоне   дефекта   вследствие   магнитной│

│                               │поляризации его границ                 │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│8. Остаточное магнитное поле.  │Магнитное    поле,        создаваемое в│

│Остаточное поле                │пространстве  объектом  контроля  после│

│                               │воздействия   на   него    приложенного│

│                               │магнитного поля                        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│9. Магнитный преобразователь   │Магнитоизмерительный   преобразователь,│

│                               │предназначенный для измерения  и  (или)│

│                               │регистрации,    и    (или)    индикации│

│                               │магнитного    поля    при     магнитном│

│                               │неразрушающем контроле.                │

│                               │Примечание.  Термины  видов   магнитных│

│                               │преобразователей,  не   установленные в│

│                               │настоящем стандарте, - по ГОСТ 20906-75│

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│10.      Сигнал      магнитного│Сигнал    (э.д.с.,       напряжение или│

│преобразователя                │сопротивление                магнитного│

│                               │преобразователя), несущий информацию об│

│                               │измеряемом магнитном поле              │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│11.  Отношение  сигнал-шум  при│Отношение  пикового  значения   сигнала│

│магнитном         неразрушающем│магнитного преобразователя,  вызванного│

│контроле                       │изменением  измеряемой   характеристики│

│                               │магнитного     поля,     к     среднему│

│Отношение сигнал-шум           │квадратическому   значению    амплитуды│

│                               │шумов, обусловленных влиянием  мешающих│

│                               │параметров объекта контроля            │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│12. Чувствительность магнитного│Отношение приращения сигнала магнитного│

│преобразователя               к│преобразователя к вызвавшему его малому│

│контролируемому параметру      │приращению  контролируемого   параметра│

│                               │объекта контроля                       │

│                               │                                       │

│Чувствительность               │                                       │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│13. Порог реагирования средства│Наименьшее значение  параметра  объекта│

│магнитного       неразрушающего│контроля,     вызывающее      изменение│

│контроля                       │магнитного поля, которое еще может быть│

│                               │зарегистрировано с  требуемой  степенью│

│Порог реагирования             │достоверности   средствами   магнитного│

│                               │неразрушающего контроля                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│14.  Зона  контроля  магнитного│Участок поверхности объекта контроля, в│

│преобразователя                │пределах    которого     контролируемый│

│                               │параметр  магнитного  поля  может  быть│

│Зона контроля                  │измерен  с  заданной  чувствительностью│

│                               │магнитным преобразователем             │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│15. Индикаторный рисунок       │Рисунок,  образованный  на  поверхности│

│                               │объекта     контроля     ферромагнитным│

│                               │порошком   в    местах    возникновения│

│                               │магнитного поля рассеяния дефекта      │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│      Режим регистрации параметров магнитного поля при магнитном       │

│                        неразрушающем контроле                         │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│16.      Режим       остаточной│Режим регистрации  значений  параметров│

│намагниченности                │магнитного поля объекта контроля  после│

│                               │снятия приложенного поля               │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│17. Режим приложенного поля    │Режим  регистрации  значения  параметра│

│                               │магнитного   поля   объекта    контроля│

│                               │одновременно  с   его   намагничиванием│

│                               │приложенным полем                      │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│18. Импульсная индикация       │Режим  регистрации  значения  параметра│

│                               │магнитного поля на магнитном носителе с│

│                               │последующей    визуализацией    сечений│

│                               │рельефа магнитного поля                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│19. Яркостная индикация        │Режим  регистрации  значения  параметра│

│                               │магнитного  поля,  зафиксированного  на│

│                               │магнитном  носителе,   воспроизведением│

│                               │отпечатков  одновременно  ряда  сечений│

│                               │его    рельефа    в       виде плоского│

│                               │полутонового изображения               │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│      Средства регистрации и индикации параметров магнитного поля      │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│20. Магнитный порошок          │Порошок из ферромагнетика, используемый│

│                               │в качестве индикатора  магнитного  поля│

│                               │рассеяния                              │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│21.  Люминесцентный   магнитный│Магнитный  порошок,  частицы   которого│

│порошок                        │покрыты    неотслаивающейся     пленкой│

│                               │люминофора                             │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│22. Цветной магнитный порошок  │                   -                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│23. Магнитная паста            │Смесь,   содержащая       магнитный или│

│                               │люминесцентный    магнитный    порошок,│

│                               │жидкую  основу  и,  при  необходимости,│

│                               │смачивающую  антикоррозийную  и  другие│

│                               │добавки                                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│24. Магнитная суспензия        │Взвесь магнитного  или  люминесцентного│

│                               │магнитного  порошка   в   дисперсионной│

│                               │среде,     содержащей      смачивающие,│

│                               │антикоррозийные и,  при  необходимости,│

│                               │антивспенивающие,  антикоагулирующие  и│

│                               │другие добавки                         │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│25.     Накладной     магнитный│Магнитный              преобразователь,│

│преобразователь                │предназначенный  для   контроля   части│

│                               │сечения по периметру объекта контроля и│

│                               │расположенный над поверхностью объекта,│

│                               │и не охватывающий его по всему сечению │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│26.     Проходной     магнитный│Магнитный              преобразователь,│

│преобразователь                │предназначенный  для   контроля   всего│

│                               │сечения по периметру объекта контроля и│

│                               │расположенный с внешней стороны объекта│

│                               │контроля,   охватывая   его,     либо с│

│                               │внутренней   стороны,   когда    объект│

│                               │контроля охватывает преобразователь    │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│27.               Феррозондовый│Ферромодуляционный  преобразователь   с│

│преобразователь                │пермаллоевыми сердечниками             │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│               Методы магнитного неразрушающего контроля               │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│28. Магнитопорошковый метод    │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля, основанный на использовании в│

│                               │качестве индикатора магнитного порошка │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│29. Индукционный метод         │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля,  основанный  на   регистрации│

│                               │магнитных   полей   объекта    контроля│

│                               │индукционными преобразователями        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│30. Феррозондовый метод        │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля,  основанный  на   регистрации│

│                               │магнитных   полей   объекта    контроля│

│                               │феррозондовыми преобразователями       │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│31. Метод эффекта Холла        │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля,  основанный  на   регистрации│

│                               │магнитных   полей   объекта    контроля│

│                               │преобразователями Холла                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│32. Магнитографический метод   │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля,    основанный    на    записи│

│                               │магнитных  полей  объекта   контроля на│

│                               │магнитный   носитель   с    последующим│

│                               │воспроизведением сигналограммы.        │

│                               │Примечание.   Сигналограмма   по   ГОСТ│

│                               │13699-74                               │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│33. Магниторезистивный метод   │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля,  основанный  на   регистрации│

│                               │магнитного   поля   объекта    контроля│

│                               │магниторезистивными преобразователями  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│34. Пондеромоторный метод      │Метод     магнитного     неразрушающего│

│                               │контроля, основанный на пондеромоторном│

│                               │взаимодействии          регистрируемого│

│                               │магнитного  поля  объекта    контроля и│

│                               │магнитного  поля  постоянного  магнита,│

│                               │электромагнита или рамки с током       │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│35.    Магнитополупроводниковый│Метод     магнитного     неразрушающего│

│метод                          │контроля,  основанный  на   регистрации│

│                               │магнитного   поля   объекта    контроля│

│                               │магнитополупроводниковыми приборами    │

├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤

│              Средства магнитного неразрушающего контроля              │

├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

│36. Магнитный дефектоскоп      │Прибор, предназначенный  для  выявления│

│                               │дефектов  типа   нарушений   сплошности│

│                               │материала объекта контроля и основанный│

│                               │на  методе  магнитного   неразрушающего│

│                               │контроля                               │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│37. Магнитный толщиномер       │Прибор, предназначенный  для  измерения│

│                               │толщины  объекта   контроля     или его│

│                               │покрытия   и   основанный   на   методе│

│                               │магнитного неразрушающего контроля     │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│38. Магнитный структуроскоп    │Прибор, предназначенный для определения│

│                               │физико-механических         свойств или│

│                               │химического состава объекта контроля  и│

│                               │основанный   на    методе    магнитного│

│                               │неразрушающего контроля                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│39.           Магнитопорошковый│Магнитный  дефектоскоп,  основанный  на│

│дефектоскоп                    │магнитопорошковом   методе   магнитного│

│                               │неразрушающего контроля                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│40. Индукционный дефектоскоп   │Магнитный дефектоскоп,  использующий  в│

│                               │качестве    чувствительных    элементов│

│                               │индукционные преобразователи           │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│41. Феррозондовый дефектоскоп  │Магнитный дефектоскоп,  использующий  в│

│                               │качестве    чувствительных    элементов│

│                               │феррозондовые преобразователи          │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│42.          Магниторезисторный│Магнитный дефектоскоп,  использующий  в│

│дефектоскоп                    │качестве    чувствительных    элементов│

│                               │магниторезистивные преобразователи     │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│43.    Магнитополупроводниковый│Магнитный дефектоскоп,  использующий  в│

│дефектоскоп                    │качестве    чувствительного    элемента│

│                               │магнитополупроводниковый прибор        │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│44.                 Дефектоскоп│Магнитный дефектоскоп  пондеромоторного│

│пондеромоторного действия      │метода неразрушающего контроля         │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│45.              Дефектоскоп на│Магнитный дефектоскоп,  использующий  в│

│преобразователях Холла         │качестве    чувствительного    элемента│

│                               │преобразователь Холла                  │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│46.          Магнитографический│Магнитный дефектоскоп,  использующий  в│

│дефектоскоп                    │качестве    чувствительного    элемента│

│                               │магнитный носитель записи              │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│47.   Анализатор   концентрации│Прибор  для  определения   концентрации│

│суспензии                      │магнитного    порошка    в    магнитной│

│                               │суспензии                              │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│48. Ферритометр                │Прибор   для   измерения    процентного│

│                               │содержания ферритной фазы  в  структуре│

│                               │контролируемого объекта                │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│49. Намагничивающее устройство │                   -                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│50. Размагничивающее устройство│                   -                   │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│51. Воспроизводящее  устройство│Устройство     для      воспроизведения│

│магнитографического            │магнитного        поля         объекта,│

│дефектоскопа                   │зафиксированного на магнитном носителе │

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│52.   Считывающее    устройство│Устройство  преобразования   магнитного│

│магнитографического            │поля,  зафиксированного  на   магнитном│

│дефектоскопа                   │носителе, в электрический сигнал       │

└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Алфавитный указатель терминов

Анализатор концентрации суспензии                                    47

Дефектометрия магнитная                                               3

Дефектоскоп индукционный                                             40

Дефектоскоп магнитный                                                36

Дефектоскоп магнитографический                                       46

Дефектоскоп магнитополупроводниковый                                 43

Дефектоскоп магнитопорошковый                                        39

Дефектоскоп магниторезисторный                                       42

Дефектоскоп на преобразователях Холла                                45

Дефектоскоп пондеромоторного действия                                44

Дефектоскоп феррозондовый                                            41

Дефектоскопия магнитная                                               2

Зона контроля                                                        14

Зона контроля магнитного преобразователя                             14

Индикация импульсная                                                 18

Индикация яркостная                                                  19

Контроль неразрушающий магнитный                                      1

Метод индукционный                                                   29

Метод магнитографический                                             32

Метод магнитополупроводниковый                                       35

Метод магнитопорошковый                                              28

Метод магниторезистивный                                             33

Метод пондеромоторный                                                34

Метод феррозондовый                                                  30

Метод эффекта Холла                                                  31

Отношение сигнал-шум                                                 11

Отношение сигнал-шум при магнитном неразрушающем контроле            11

Паста магнитная                                                      23

Поле магнитное остаточное                                             8

Поле магнитное приложенное                                            6

Поле магнитное рассеяния дефекта                                      7

Поле остаточное                                                       8

Порог реагирования                                                   13

Порог реагирования средства магнитного неразрушающего контроля       13

Порошок магнитный                                                    20

Порошок магнитный люминесцентный                                     21

Порошок магнитный цветной                                            22

Преобразователь магнитный                                             9

Преобразователь магнитный накладной                                  25

Преобразователь магнитный проходной                                  26

Преобразователь феррозондовый                                        27

Режим остаточной намагниченности                                     16

Режим приложенного поля                                              17

Рисунок индикаторный                                                 15

Сигнал магнитного преобразователя                                    10

Структуроскоп магнитный                                              38

Структуроскопия магнитная                                             5

Суспензия магнитная                                                  24

Толщиномер магнитный                                                 37

Толщинометрия магнитная                                               4

Устройство воспроизводящее магнитографического дефектоскопа          51

Устройство намагничивающее                                           49

Устройство размагничивающее                                          50

Устройство считывающее магнитографического дефектоскопа              52

Ферритометр                                                          48

Чувствительность                                                     12

Чувствительность  магнитного  преобразователя  к  контролируемому    12

параметру

Приложение

Рекомендуемое

# Термины способов намагничивания объекта, применяемые в магнитном
неразрушающем контроле

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│          Термин           │                 Пояснение                 │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│1. Полюсное намагничивание │Намагничивание   объекта,    при    котором│

│                           │магнитные  силовые  линии  пересекают   его│

│                           │поверхность                                │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│2. Продольное              │Полюсное   намагничивание      объекта, при│

│намагничивание             │котором направление магнитных силовых линий│

│                           │совпадает  с  направлением  продольной  оси│

│                           │объекта                                    │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│3. Поперечное              │Полюсное   намагничивание      объекта, при│

│намагничивание             │котором направление магнитных силовых линий│

│                           │приложенного      поля      перпендикулярно│

│                           │продольной оси объекта                     │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│4. Циркулярное             │Намагничивание       объекта       контроля│

│намагничивание             │пропусканием  электрического   тока   через│

│                           │объект    или    специальный     проводник,│

│                           │расположенный  около  или  внутри   объекта│

│                           │контроля                                   │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│5. Комбинированное         │Намагничивание    объекта         двумя или│

│намагничивание             │несколькими магнитными полями, при  котором│

│                           │результирующий     вектор     напряженности│

│                           │магнитного поля в  течение  периода  меняет│

│                           │свою     ориентацию     между     заданными│

│                           │направлениями                              │

├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│6. Импульсное              │Намагничивание контролируемого объекта, при│

│намагничивание             │котором  приложенное  поле   кратковременно│

│                           │воздействует на объект                     │

└───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘